ANEXA 1

Obiectivul LUCRARI GENERALE DE RENOVARE-DRML –Str.Crizantemelor nr.64 Tmisoara necesita executarea unor lucrari de reparatii conditiile actuale fiind improprii atat din punct de vedere igienico-sanitar cat si al confortului. In urma releveului facut s-a constatat ca sunt necesare o serie de lucrari :

Lucrari de reparatii generale si de renovare si Instalare de usi ,de ferestre si de elemente conexe necesare pentru sediul DRML-Timisoara

- Reparatia  sarpantei inclusiv invelitoare si tinichigeria aferenta(jgheaburi,burlane);

- reparatie tencuieli interioare si exterioare ;

- inlocuire tamplarie existente cu tamplarie PVC ;

- zidarie ptr.umpleri de goluri

- zugraveli,vopsitorii interioare si exterioare;

- montare pardoseli covor cauciucat pe sapa autonivelanta ;

-    corpuri de iluminat

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE PENTRU DIFERITE CATEGORII DE LUCRARI

1.LUCRARI DE INVELITORI SI SARPANTE

- Se va executa sarpanta din lemn conform proiectului respectandu-se conditiile prevazute de standadele in vigoare;

- Invelitoare din tigla;

- Jgheaburi,burlane din tabla protejata;

- Se vor respecta normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate prin Decretul nr.290/1977, precum si normele tehnice de proiectare si realizare  privind protectia la actiunea focului,indicativ P118-82.

Pe  linga  aceste  interventii  structurale  se  adauga  cele  legate  de  punerea  la  punct  a  finisajelor  conform  documentatiei  de  amenajare  din  documentatia  anexata

2.LUCRARI DE TENCUIELI

2.1. GENERALITATI

Prezentul caiet sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite(umede) interioare,aplicate manual pe suprafete de zidarie de caramida sau beton.

Tencuielile umede se executa cu mortare preparate pe santier,in centrale sau statii de preparare conform Normativului C17-71

2.1.1.CLASIFICAREA TENCUIELILOR

- Dupa pozitia in constructii:

  - tencuieli interioare-executate in interioru cladirilor la pereti si tavane

  - tencuieli exterioare-acopera suprafetele exterioare ale peretilor

- Dupa natura suprafetei pe care se aplica:

- tencuieli pe suprafete de caramida(pereti,stalpisori)

- tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si beton armat(pereti,stalpi,grinzi,tavane)

- Dupa modul de finisare al fetei vazute:

  - tencuieli obisnuite-la care stratul vizibil se executa din materiale speciale(praf de piatra) si se prelucreaza prin periere inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit,fie dupa intarire cu scule speciale-obtinandu-se aspect de piatra naturala.

2.2. STANDARDE DE REFERINTA

C18-83-Normatv pentru executarea tencuielilor umede

C17-71 Instructiuni tehnice de stabilire a compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.

C16-71 Normativ pentru executarea tencuielilor pe timp friguros.

2.3. ALCATUIREA TENCUIELILOR

Toate tipurilr de tencuieli cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt realizate in doua straturi:

  - stratul de baza-grundul in grosime de 8-15mm

  - stratul vizibil in grosime de 5-30mm .

2.4.TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A TENCUIELILOR

2.4.1. CONTROLUL SI PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua in prealabil un control al suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.Suprafetele suport trebuie lasate un anumit timp pentru ca ulterior sa nu se  mai produca tasari ce ar putea provoca fisurarea si coscovirea tencuielilor;astfel zidaria de caramida a peretilor trebuie lasata sa se usuce,iar suprafetele de beton sa fie uscate,pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor.

Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile trebuie sa fie curate,fara urme de noroi,pete de grasime,etc.

Suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legata cu mustati din sarma zincata de scheletul metalic sau elementul pe care se aplica.

Pentru a obtine o buna aderenta a tencuielilor fata de diferite straturi suport,acestea trebuie pregatite in vederea tencuirii,cu conditia ca ele sa fie rigide,plane,rugoase.Abaterile de la verticalitate mai mari decat cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor si acoperirea intrandurilor cu plasa rabit prinsa in cuie in rosturile zidariei.Rectificarea intrandurilor mai mari de 70mm pe suprafetele exterioare se va face cu completari de caramida sau prin confectionarea in prealabil a unor cofraje cu forma profilurilor,in care se toarna beton.

Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate cu ajutorul unor scoabe metalice pe o adancime de 3-5mm,iar suprafetele netede de beton vor fi aduse la o stare rugoasa.

Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite cu apa si eventual vor fi amorsate prin stropire cu un mortar fluid in grosime de maxim 3mm.

Aplicarea spritului se va face manual cu ajutorul unei maturi scurte,fie mecanizat.

In timpul executarii amorsarii suprafetelor se va urmari ca spritul sa fie aplicat cat mai uniform,iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daca spritul este suficient intarit si daca suprafata amorsata este suficient de rugoasa.

2.4.2.EXECUTAREA GRUNDULUI

Grundul,cel mai gros strat al tencuielii,se va aplica la cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului,in cazul suprafetelor de beton si dupa o ora ,in cazul suprafetelor de caramida.Pe suprafetele de zidarie de caramida care sunt amorsate numai prin stropire cu apa,grundul se poate aplica imediat.

Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat,intr-una sau doua reprize,grosimea totala fiind de cca.15mm.

Pe suprafetele peretilor de beton turnate in cofraje de inventar.stratul de grund se va efectua cu mortar cu adaos de aracet,dupa ce in prealabil aceste suprafete au fost amorsate.

Aplicarea manuala a spritului si grundului pe tavane si la partea superioara a peretilor se va realiza de pe platforme de lucru,rezemate pe popi metalici extensibili si direct de pe pardoseala pentru partea inferioara a peretilor.

Aplicarea grundului pe timp de arsita se va face luandu-se masuri contra uscarii prea rapide prin acoperirea suprafetelor respective cu rogojini umezite sau alte mijloace.

Este cu desavarsire interzis sa se aplice stratul de grund pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca grundul sa inghete inainte de intarire.

Inainte de aplicarea stratului vizibil se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nehidratat,care sa se poata stinge ulterior in contact cu umiditatea stratului de grund si din stratul vizibil si sa provoace astfel impuscaturi pe suprafata tencuita.

2.4.3.EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL

Stratul vizibil se vaefectua dintr-un mortar denumit „tinci” de aceeasi compozitie cu a stratului de grund,eventual cu o cantitate mai mare de var pasta si cu nisip fin pana la 1 mm sau in cazuri speciale numai cu ciment si praf de piatra.

Stratul vizibil se va prelucra in functie de materialele utilizate,precum si in functie de sculele utilizate,tencuielile respective purtand denumiri:driscuite,sclivisite,stropite,speciale,etc.

Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului fie prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de pasta de ipsos netezita fin.

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat vizibil care are un anumit grad de umiditate.

Pe parcursul lucrarilor de tencuieli se va urmari ca in campurile mari tencuielile sa fie realizate din aceeasi calitate de mortar pentru a nu se produce diferente de culoare

In cazul lucrarilor pe timp friguros se vor lua masuri speciale prevazute in Normativul C16-62

Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite de urmatoarele actiuni:

  - umiditatera mare,care imtarzie intarirea mortarului si il altereaza;

  - uscarea fortata ,care provoaca pierderea brusca a apei din mortarul de suprafata,uscare care poate proveni din curenti de aer,expunerea indfelungata la razele soarelui,supraincalzirea incaperilor.

  - Lovituri sau vibratii provenite din darea in exploatare a cladirilor respective inainte de termen

  - Inghetarea tencuielilor inainte de uscare

2.5.CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

2.5.1.PREVEDERI COMUNE

Tencuielile fiind lucrari destinate in general a ramane vizibile,calitatea

lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricand,chiar si dupa terminarea intregului obiect si in consecinta nu este nevoie a se incheia procese verbala de lucrari ascunse.

Avrificarea calitatii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile,in vederea efectuarii remedierilor si a luarii de masuri pentru ca defectele sa nu se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daxa au fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja,sau a caror executie ulterioara ar provoca deteriorarea lor,precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare.

Pe parcursul exectarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie,utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect,precum si aplicarea straturilor succesive in grosimile precizate.De asemenea,este necesar a se urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate,spalarii prin ploaie sau inghetarii.

Receptia lde faze de lucrari se face pe baza urmatoarelor verificari la fiecare tronson in parte:

a)rezistenta mortarului

b)numarul de straturi aplicat si grosimile determinate prin sondaje,aderenta la suport si in alte straturi

c)aderenta la suport si intrte straturi

d)planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor,calitatea si pozitiile elementelor decorative si anexe.

Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravirii sau vopsirii.

2.5.2.VERIFICAREA PREVEDERILOR COMUNE

Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual,cercetand suprafata tencuita,forma muchiilor,scafelor,profilelor.Suprafetele netencuite trebuie sa fie uniforme,sa nu aiba denivelari,ondulatii,fisuri,urme vizibile de reparatii locale,etc.De asemenea se va verifica corespondenta mortarului precum si a modului de prelucrare a fetei vazute cu prevederile din proiect.

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele,colturile,glafurile ferestrelor,trebuie sa fie drepte,verticale sau orizontale.

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi,goluri,portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria,in spatele radiatoarelor.

Solbancurile si diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior conform executiei lacrimarului.

Verificarea planeitatii suprafetelor sa va face cu un dreptar de 2 m lungime,prin asezarea acestuia in orice directie pe suprafata tencuita,in spatele radiatoarelor.

Verificarea verticalitatii si orizontalitatii se va face cu dreptarul,bolobocul sau firul cu plumb.

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin baterea unor cuie in zonele respective,sau prin sondaje speciale care se fac in locuri mai putin vizibile,pentru a nu strica aspectul tencuielilor cui reparatii ulterioare.

Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica numai cu ciocanirea cu un ciocan de lemn.In cazuri speciale,aderenta la suport a tencuielilor se va face prin extragerea da caote din tencuiala.

2.6.CONDITII TEHNICE DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR

La executarea lucrarilor de tencuieli interioare si exterioare,se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:

-Normele republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si Sanatatii cu Ordinele 34/1975 si 60/1975

-Normele de protectia muncii –M.C.Ind cu Ordinul 7/1970

-Normele generale de PSI –Decretul 290/1977

-Normele tehnice de proiectare si realizare a constr.privind protectia la actiunea focului –indicativ PI18-82

-Norme PSI-Ordin 18N/1976

4.ZUGRAVELI SI VOPSITORII

4.1.GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executie pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.

4.2.STANDARDE DE REFERINTA

C3-76  Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

4.3.TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Transportul se face in recipientele oferite de furnizor ,iar depozitarea se va face in locuri care respecta normele PSI si la temperaturi intre 7-20grade,iar butoaiele sa fie ermetic inchise.

4..4.PREGATIREA SUPRAFETELOR

In vederea finisarii cu zugraveli de var,suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin. Toate reparatiile necesare trebuie sa fie executate ingrijit.

In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane sau netede,toti porii ramasi la turnare sau gaurile survenite la transport sau montaj,se vor umple cu mortar de ciment-var,iar petele cu urme de decofrol se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma.

Varul folosit trebuie sa aiba o vechime de cel putin 14 zile

Pasta de ipsos folosita pentru chituire se prepara din 2 parti ipsos si o parte apa si se omogenizeaza rapid.

Pentru spacluirea suprafetelor mari se foloseste pasta de ipsos-var in proportie 1/1.

Dupa uscarea portiunilor reparate,suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit,dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele bine uscate.

4.5.PREGATIREA SUPRAFETELOR DE LEMN

Se verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate,cuiele ingropate,prelungirile curatate.

Umiditatea tamplariei de lemn nu trebuie sa depaseasca media de 15%.Verificarea umiditatii se poate face cu aparatul electric tip „Higromette”.

Accesoriile metalice ale tamplariei care nu sunt nichelate sau lacuite din fabricatie,vor fi grunduite cu grund anticorosiv si vopsite cu vopsea de ulei sau un email.

4.6.PREGATIREA SUPRAFETELOR METALICE

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina,pacura,grasimi,mortar,vopsea veche,noroi,gheata.

Rugina se indeparteaza cu perii de sarma,spacluri de otel,razuitoare,dalti,piatra abraziva sau prin sablare cu ardere cu flacara.In cazuri speciale se vor folosi bai de spalare sau paste decapante.

Petele de grasimi se sterg cu tampoane muiate in solventi.Seinterzice folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto care pot inlesni coroziunea metalului.

Tamplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund corespunzator vopselei.

4.7.CONDITII DE EXECUTIE A ZUGRAVELILOR SI VOPSITORIILR.

Lucrarile de zugraveli si vopsitorii se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de finisaje a peretilor si tavanelor se vor incepe numai la o temperatura a mediului ambiant de peste 5 grade,in cazul zugravelilor pe baza de apa si de peste 15 grade in cazul vopsitoriilor sau finisajelor pe baza de polimeri.

Acest regim se va mentine in tot timpul executarii lucrarilor si cel putin inca 8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii cu polimeri.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport au atins umiditatea de regim.

Aceasta se obtine in conditii deosebite:umiditate relativa a aerului de 50% si temperatura 18-20grade,dupa cca.30 zile de la executarea mortarelor si dupa cca.2 saptamani de la executarea gletului.

Difernta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafetele care se vopsesc nu trebuie sa fie mai mare de 6 grade pentru a se evita condensarea vaporilor.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de valabilitate depasit.Acestea vor putea fi folosite numai dupa verificarea si confirmarea de catre un laborator de specialitate a pastrarii caracteristicilor vopseleleor in limitele prevazute in standardele si normele interne de fabricatie.

4.8.CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

4.8.1.ZUGRAVELI

Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica urmatoarele:

a)corespondenta zugravelilor interioare si exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiile ulterioare,spre a se constata concordanta lucrarilor cu prevederile acestora.

b)aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa,trebuie sa aiba un to de culoare uniforma,sa nu prezinte pete,scurgeri,basici si cojiri,fire de par sau urme de pensula sau bidinele. Urmele de bidinea sunt admise numai daca sunt vizibile pana la o distanta de cel mult 1m. De la suprafata zugravita.Nu se admit corecturi sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general.Pe suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii sa fie repartizati uniform.

Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecarea cu palma pe peret.o zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia cu palma.

Zugravelile cu lapte de var se aplica pe suprafete tencuite,pe glet de var,pe beton,cand nu sunt supuse agentului chimic.

Laptele de var folosit la zugraveli se prepara din var pasta gata stins,prin diluarea pastei de var cu apa in proportie de 1 parte var si 1,5 parti apa si amestecare pana la perfecta omogenizare.Nu se face prepararea laptelui de var in recipiente de tabla deoarece ruginesc si schimba culoarea laptelui de var.Laptelui de var i se adauga ,amestecand continuu pana la omogenizare,grasimi in proportie de 1-2%.

In cazul unor zugraveli colorate se adauga pigmenti in praf,pana la nuanta dorita.Laptele de var strecurat se amesteca cu colorantul muiat in apa cu 24 ore inainte de strecurare.Inainte de intrebuintare,compozitia se va strecura prin site fine cu tesatura de sarma de alama,pentru retinerea impuritatilor si a particolelor de var nestins.

La locul de munca compozitia de zugravela se transporta si se pastreaza in galeti de tabla zincata.

Spoielile si zugravelile cu var se executa in 2-3 straturi.Primul strat are rol de grund;el creaza o suprafata uniforma ca porozitate,putere de absorbtie si culoare.

La zugravirea peretilor se delimiteaza de la inceput suprafetele care trebuie zugravite diferit prin trasarea de linii subtiri intre zonele respectiva.

Zona imediat invecinata cu linia de demarcatie se zugraveste cu pensula.

Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat.Pentru a asigura o mai buna aderenta de suport,primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua.Se admite si aplicarea cu bidineaua a tuturor straturilor de zugraveala numai pe suprafete mici.

In cazul zugravirii manuale,intinderea straturilor se face punandu-se bidineaua numai pe directii perpendiculare;la plafoane,ultima netezire se face numai in directia luminii,iar la pereti in sens orizontal.

Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precedent.

Zugravirea manuala se face concomitent numai de cate doi zugravi:unul executand partea superioara iar altul la partea inferioara a peretelui.

In cazul in care se executa lambriuri in vopsea de ulai,se zugraveste mai intai partea superioara a peretelui si tavanul,apoi se executa lambriul de ulai.Limita de demarcatie se trage cu culoare de apa.

La aplicarea mecanizata a zugravelii se pot utiliza aparate de pulverizare:

-cu actiune discontinua,la care ,pentru alimentarea rezervorului este necesara intreruperea lucrului;

-cu actiune continua la care compozitia de zugraveala este absobita de pompa aparatului printr-un furtun,dintr-un vas alimentat continuu.

Inainte de aplicarea compozitiei se executa urmatoarele operatiuni:

-se umple rezrvorul cu compozitia asezandu-se pe gura lui o sita pentru strecurarea ei

-se ridica presiunea in rezervor prin pompare manuala pana la 3-5 atmosfere;

-se deschide robinetul si se regleaza jetul care trebuie sa fie cu stropi fini si in unghi drept fata de suprafata care se finiseaza,iar duza sa fie la o distanta de 0,75-1,00m fata de suprafata,astfel incat compozitia sa nu cada si sa nu ricoseze.

-pentruaplicarea uniforma se executa miscari in spirala.

La zugraveli aplicate pe fatade se evita executarea acestora pe timp cu soare puternic,pentru a se impiedica uscarea rapida si decojirea acestora. Aplicarea se va face in primele ore ale diminetii sau dupa amiaza.In cazul in care este necesar sa se lucreze pe timp insorit,suprafata se va uda cu apa in prealabil.

4.9.VOPSITORII

Inainte de a incepe verificarea calitatii vopsitoriilor se vor controla mai intai daca la vopsitoriile in ulei sau la cele pe baza de polimeri s-a format o pelicula rezistenta.

Aspectul vopsitoriilor se verifica urmarind urmatoarele:

a)suprafetele vopsite cu ulei sau lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat dupa cum se prevede in proiect.Vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicata pana la „perfect curat”,adica sa nu prezinte straturi stravezii si nici pete,desprinderi,basici,scurgeri,crapaturi ori fisuri,aglomerari de pigmenti,urme de pensula,fire de par,urme de vopsea insuficient frecata inaite de aplicare.

b)la vopsitoriile executate pe tamplarie de lemn se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal bine chituite si slefuite in prealabil.Se va verifica ca accesoriile metalice sa fie vizibile,neacoperite de vopsea.

c)nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de tamplarie vopsite.

d) pentru controlarea pregatirii corecte a suprafetelor inaintea vopsirii se vor face verificari prin sondaje in diverse puncte,inlatirandu-se cu grija vopseaua pana la stratul suport.

e)se va examina vizual daca tevile,radiatoarele sunt vopsite in culorile prescrise si daca vopseaua este culoare uniforma,fara pete,urme de pensula,crapaturi sau defecte.Se va verifica daca fetele laterale,spatele acestora au fost vopsite pe toate elementele.

f)separatiile dintre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete,precu, si cele dintre zugraveala peretilor si tavanelor trebuie sa fie distincte,fara suprapuneri,ondulatii.Verificarea rectiliniaritatii se face cu un dreptar de lungime cat mai mare.

`		Calitate lucrarilor de vopsitorie pe piesele metalice se verifica in acelasi mod ca la celelalte lucrari de vopsitorie.

4.10.CONDITII TEHNICE DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA

INCENDIILOR

La executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se vor avea in vedere prevederile din:

-Norme republicane de protectia a muncii aprobate de M.M.si M.S. cu O.34/1975 si O.60/1975

-Norme de protectia a muncii(constructii –montaj) cu O.7N/1970,cap.XVIII.B

-Norme PCI in vigoare.

In imediata apropiere a locului unde se lucreaza cu lacuri si vopsele trebuie sa fie asezate stingatoare de incendiu in numar suficient si la loc vizibil si usor accesibil.

In jurul locului unde se lucreaza cu lacuri si vopsele ,pe o raza de cel putin 10m.trebuie puse afise lizibile de la distanta cu:

FUMATUL STRICT INTERZIS

NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS

NU SUDATI

NU IMPUSCATI CU PISTOL CU BOLTURI

In cadrul unor spatii inchise ,trebuie sa se lucreze cu ferestrele si usile deschise ,iar in cladirea respectiva este interzis sa se lucreze cu foc deschis,sa se sudeze.

In cazul imposibilitatii asigurarii ventilatiei naturale se va asigura ventilatie artificiala.

La terminarea lucrului,in fiecare zi,toate materialele inflamabile vor fi duse cu capacul ambalajelor fixat ermatic in magazii destinate special acestor materiale,avand scris pe usa:

PERICOL DE INCENDIU

NU FUMATI

NU INTRATI CIU FOC DESCHIS

La transportul recipientelor cu toluen,cu lac sau vopsea cu solventi inflamabili,acestea trebuie sa fie acoperite,ia muncitorii care le transporta nu vor fuma.

Muncitoarii care prepara amestecurile de lacuri si vopsele cu toluen sau alti solventi inflamabili ,trebuie sa poarte achelari de protectie si sa efectueze aceste operatii in locuri diferite de surse de foc.

Pentru muncitorii care lucreaza la inaltime se vor verifica si asigura stabilitatea podinelor,scarilor de acces,esafodajelor.

In cursul lucrarilor de vopsitorie interioara cu mijloace mecanizate si in cazul utilizarii lacurilor si vopselelor cu uscare rapida care contin solventi toxici,muncitorii vir purta masti cu filttre adecvate sau izolante si ochelari de protectie.

5. PARDOSELI

Orice lucrare de pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului,operatii care se efectuiaza si se inregistreaza conform capitolelor respective.

Stratul suport poate fi :

-elastic –format dintr-un strat de nisip,pietris,piatra sparta sau balast

-rigid –beton simplu sau beton armat.

Stratul elestic trebuie sa fie bine compactat ca sa nu apara tasari,iar stratul rigid trebuie sa aiba o suprafata plana.

Imbracamintea se va executa cu covor caucicat

Se va face o verificare a planeitatii .

La interesectia cu elementele verticale se vor realiza interspatii ce se vor umple cu un material elastic.

6.TAMPLARIE DIN PVC-REGULI GENERALE

Ferestrele  se vor realiza din profile PVC,de calitate superioara,garantia data de furnizor fiind minim 10 ani,pentru modul de deschidere a ferestrelor se va consulta beneficiarul lucrarii,care va specifica modul de deschidere dupa cerinte,care poate fi:cu deschidere basculanta de sus in jos si vor avea dispozitiv de limitare a deschiderii sau cu deschidere latarala.Dimensiunile pentru ferestre vor fi masurate de catre constructor,inainte de punerea in opera.

Geamul va fi de tip (termopan)termoizolant,iar cel utilizat va fi de minim 1,4W/mpK-4-16-4,clar+Low-Esoft.

Realizarea tamplariei din PVC:

Materialele folosite pentru executia tamplariei din PVC vor avea urmatoarele caracteristici:

  - compozitia chimica a profilelor va avea continut majoritar de Ca-Zn sau PVC 100/% reciclabil,de preferinta fara continut de plumb si cadmiu,admis doar pana in anul 2005;

  - profilele pentru ferestre vor avea 5 camere de izolare termica,iar pentru usi cu minimum 2 camere;

  - latimea profilelor va fi de minimum 58 mm;

  - grosimea peretilor exteriori ai profilelor nu va fi mai mica de 3 mm.;

  - coeficientul de transfer termic admis pentru profilele cu 5 camere de aer si armatura din otel zincat va fi de maxim Ur=1,3W/mpK;

  - toleranta maxima pentru planeitatea suprafetelor exterioare si interioare va fi mai mica de 0,2 mm;

  - armatura din otel zincat folosita pentru rigidizare va avea grosimea minima de 1,5mm,iar cea pentru usi interioare si exterioare va fi de 2 mm;

  - susruburi de fixare a armaturii vor fi distantate la 30-40 cm;

  - grad minim de rezistenta la foc este C2;

  - durata de viata a profilelor albe trebuie sa fie de cel putin 15 ani,iar cele colorate-10 ani

  - garniturile pot fi de tip EPDM sau in conformitate cu recomandarile furnizorilor;

  - tamplaria va avea minim doua garnituri de etansare;

  - cercevelele trebuie sa permita grosimi de geam termoizolant diferite,de regula,minim 24mm. Caracteristicile tehnice ale tamplariei realizate cu profile di PVC sunt (date informative):

coeficientii de transfer termic al profilelor,cu armatura:

  - cu trei camere(Ur=1,6...1,7W/mpK;

  - cu patru camere(Ur=1,3...1,5 W/mpK;

  - cu cinci camere(Ur=1,1...1,3 W/mpK)

  - cu sase camere(Ur=1,1W/mpK);

  - pentru ferestrele pasive(Ur=0,7...0,9W/mpK);

  - punctul de inmuiere-81...82 grade C;

  - alungire la rupere prin tractiune-minim 100%;

  - modul de elasticitate-minim 2.500N/mmp;

  - densitate-1,3...1,5g/cmc;

  - rezistenta la soc 23 grade C-minim 25KJ/mp,fara fisuri;

  - densitate ridicata la variatii de temperatura intre -40 gr C si +70 gr C;

  - rezistenta la rupere prin tractiune-minim 40 N/mmp.;

  - stabilitate dimensionala-mai mica de 2%;

Pentru proiectarea lucrarilor cu grad mare de complexitate,coeficientii de transfer termic-indiferent de tipul geamului termoizolant(duplex,antiefractie,reflexiv,colorat in masa,etc)-nu pot fi mai mari de UF=1,8W/mpK.

Pentru a se permite accesul usor al persoanelor cu handicap locomotor,in institutiile publice ,pragurile nu vor depasi 2 cm.Pentru etansare se vor utiliza perii.

Pentru evitarea accidentelor prin intoxicarea cu monoxid de carbon,la spatiile incalzite,care nu au asigurata o ventilatie naturala suficienta,se vor prevedea pe tamplaria termoizolanta clapete sau grile de aerisire.

In vederea evitarii distorsiunilor optice la geamurile termoizolante,acestea vor fi realizate numai cu sticla executata prin procedeul float,fiind interzisa utilizarea sticlei produsa prin procedeul denumit generic „sticla trasa”.

Firma producatoare de geam termoizolnt va asigura beneficiarului documentele de provenienta a sticlei,cu certificarea acesteia pe plan european.

Feroneria care echipeaza tamplaria termoizolanta va respecta standardele furnizorilor si cerintele proiectantului.

Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri din PVC cu latimea de 250mm la interior si cate o plasa impotriva insectelor pentru fiecare incapere,montata pe una din ferestrele cu deschidere dubla.

Pentru tamplaria PVC se solicita certificatul de calitate care sa ateste calitatea materialelor ,certificat de garantie a produsului,se va solicita agrementul tehnic si declaratie de conformitate conform legislatiei in vigoare.

Garantia lucrarii va fi de 10 ani.

| FORMULAR F1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv : |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCRARI GENERALE DE RENOVARE -DRML TIMISOARA |  |  |  |  |  |  |  |
| Centralizatorul |  |  |  |  |  |  |  |
| cheltuielilor pe obiectiv |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Nr.cap./subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli |  | Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA |  | Din care C+M |  |
|  |  |  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.3 | Proiectare |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | Investitia de baza |  |  |  |  |  |
| 6.001 |  | Lucrari generale de renovare |  |  |  |  |  |
| 7 | 5.1 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoarea adaugata |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |
| Cursul de referinta = …. lei/euro din data de ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTRACTANT(OFERTANT) |  |  |  |  |

| FORMULAR F2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv : |  |  |  |  |
| LUCRARI GENERALE DE RENOVARE -DRML TIMISOARA |  |  |  |  |
| Centralizatorul |  |  |  |  |
| cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte |  |  |  |  |
| Nr. | Nr.cap./subcap. | Cheltuieli pe catogoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |  |
| crt. | deviz pe obiect |  | Mii lei | Mii euro |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I | Lucrari de constructii |  |  |
| 3 |  | Constructii |  |  |
|  |  | 200008 Lucr.rep.generale si renovare |  |  |
|  |  | ASS008 Instalare de usi ,ferestre si elem.conexe |  |  |
|  |  | TOTAL I |  |  |
| 4 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
|  |  | TOTAL II |  |  |
| 5 | III | Procurare |  |  |
| 6 | 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 7 | 4.4 | Utilaje si echipamente de transport |  |  |
| 8 | 4.5 | Dotari |  |  |
|  |  | TOTAL III |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |
|  |  | Taxa pe valoarea adaugata |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : |  |  |
| Cursul de referinta = …. lei/euro din data de ... |  |  |  |  |
|  |  | CONTRACTANT(OFERTANT) |  |  |

Persoana juridica achizitoare

DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA TIMISOARA

Obiectivul: 45453000-7         LUCRARI GENERALE DE RENOVARE -

DRML TIMISOARA

Obiectul:   45453000-7         Lucrari de reparatii generale

si de renovare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta  Lucr.rep.generale si renovare

Categoria de lucrari: 0100

================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA       PU     TOTAL

crt.                                              (col.3xcol4)

(denumirea si sub-                   (  RON  /  (  RON  )

capitolele de lu-                         UM)

crari)

----------------------------------------------------------------

0             1        2        3          4           5

================================================================

001 RPCT26C1        MP.         63.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT

ETERNIT MATERIAL PLASTIC INCL.DESF.

SIPCILOR DOLIILOR *

002 RPCT25A1        MP.         63.000

DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A

ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN

SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

003 RPCT25C1        MP.          2.700

DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE

RASINOASEGELUITE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR *

004 RPCT34A1        KG         355.000

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR

METALICE *

005 RPCG03A1        M.C.         4.725

ZID DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU

GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU

M 10Z

006 RPCD02A1    [ 1]KG          86.000

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN

ELEMENTE DE BETON ARMAT IZOLATE

007 RPCC06A1        MP.          7.400

COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI

BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME

008 RPCB06B1        M.C.         2.150

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDRUGI

CENTURI CORNISE IZOLATE *

200008 pag    2

=================================================================

009 RPCH01A1        MP.         65.000

SARP.DIN LEMN RASI.PE ZID.PT.INV.CART.

SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *

010 RPCH10A1        MP.         65.000

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.

OBISNUITE *

011  IZF04K1    [ 1]MP.         65.000

MONTARE FOLIE ANTICONDENS SUB

INVELITOARE

011 2111040         MP.         71.500

FOLIE ANTICONDENS

012   CE04A1    [ 7]MP.         71.500

INVELITORI DIN TABLA ....

inclusiv accesorii si material prindere

013 RPCH14A1        MP.          3.600

STREASINA SIMPLA CU CAPRIORI APARENT.CU

PROF.SIMPL.GELUITI SI AST.FALTUITA SI

GELUIT.PE O PARTE

014 CF24A1          MP.         56.000

PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

015   CF13A1    [ 1]MP.         56.000

RECTIFICAREA SUPRAFETELOR DIN RIGIPS

016 RPCJ08A1        MP.         15.750

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU

MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T

PT.GRUND SI STR.VI

zidarie noua

017 RPCJ08A1    [ 1]MP.         51.500

REPARATII TENCUIELI

018 RPCJ36A1        MP.         67.250

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI.

019 RPCR24A1    [ 6]MP.        148.300

VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA PT.

INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE,INCLUSIV

AMORSA

200008 pag    3

=================================================================

020   CK23A#        MP.          4.320

Ferestre din mase plastice cu unul sau

mai multe canaturi,supraf toc <= 1,00

mp,la ctii cu H<= 35 m  - maro

020 6720386         MP.          4.320

FERESTRE DIN PROFILE PVC maro

021   CK13B#    [ 3]MP.          7.280

Porti garaj,termoizolante, montate in

zid de orice fel incl accesorii - maro

021 6306599         MP.          7.280

PORTI METALICE INCLUSIV ACCESORII

CU POARTA PIETONALA INCLUSA – maro

021 5900696         KG           0.946

ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00

MM INV R 1.2

021 AUT6701         ORA          0.291

MACARA PLANSEU 0,5TF

022   CG01A#    [ 7]MP.         56.000

SAPA DE EGALIZARE AUTONIVELANTA

023   CG03A1    [ 5]MP.         56.000

PARDOSELI DIN COVOR CAUCIUCAT

023 2610000         MP.         61.600

COVOR CAUCIUC ELECTROIZOLANT

024   EE12G1        BUC.         2.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC

024 5103663         BUC.         2.060

CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIPA -01 240

220V 2X 40W CONDENSATOR + REFLECTOR

025 RPCT03C1    [ 1]M.C.         0.500

EXECUTAREA GOLURILOR IN ZIDURILE DIN

CARAMIDA CU VOLUM SUB 0,500 MC*

026   CK23A#        MP.          0.400

Ferestre din mase plastice cu unul sau

mai multe canaturi,supraf toc <= 1,00

mp,la ctii cu H<= 35 m

026 6720386         MP.          0.400

FERESTRE DIN PROFILE PVC - TIP HEWI

200008 pag    4

=================================================================

027 RPCJ13C1        M           26.400

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU

MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:

DREPTI INTRE 25-35CM LA

028 RPCR33B1    [ 9]MP.         88.200

RAZUIT PERETI FATADA

029 RPCJ75A1        MP.         88.200

SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA

FATADE

030   CJ05A1        M            9.000

PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI,

ANCADRAMENTE <50CM,CU PRAF DE PIATRA,

DRISCUITE FIN.

030 2101195         M.C.         0.108

MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S

1030

031 RPCJ53A1        MP.         88.200

REP.TENC.EXT.STROPITE PE ZID.DE CARAM.

SAU BET.DE 3 CM GROS IN CIMP CONTINUU *

reparatii partiale

032 RPCR54A1        MP.        120.150

VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU

VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE

PE TENC EXIST 3STR MAN

032 3276388         KG          54.068

VOPSEA LAVABILA EXTERIOR

033  TRB01A14       TONA        13.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 40M

034  TRB05A14       TONA         1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 40M

035  TRA01A10       TONA        15.674

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

200008 pag    5

=================================================================

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND INDEMNIZATII CONCEDII :

-FOND SANATATE :

-FOND GARANTARE CREEANTE SALARIALE :

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)